Nickel, Nickel base alloys and Nickel-COPPER alloys

Set VSN1 (Only Chips)

| Element. % | CRMs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSN1-1 | VSN1-2 | VSN1-3 | VSN1-4 |
| Co | 0.0170 | 0.048 | 0.20 | 0.60 |
| S | 0.0005 | 0.0016 | 0.0095 | 0.0049 |
| Ti | (0.0011) | 0.096 | 0.21 | 0.039 |
| P | (0.0022) | 0.0021 | 0.0044 | 0.0055 |
| C | 0.0053 | 0.0255 | 0.083 | 0.011 |
| Ni + Co | (99.95) | (99.81) | (99.62) | (99.91) |

Set VSN2 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSN2-1 | VSN2-2 | VSN2-3 | VSN2-4 | VSN2-5 | VSN2-6 | VSN2-7 | VSN2-8 |
| Al | 0.0158 | 0.0042 | 0.00175 | - | - | 0.0097 | (0.0095) | 0.00116 |
| Bi | 0.00052 | 0.00094 | (0.0024) | 0.0049 | - | - | 0.00206 | - |
| Fe | 0.0052 | 0.0202 | 0.0256 | 0.096 | 0.305 | 0.0102 | 0.0539 | 0.00359 |
| Cd | 0.00046 | 0.00255 | 0.00063 | 0.00264 | - | 0.0067 | - | - |
| Co | 0.00109 | 0.0307 | 0.504 | 0.100 | 0.0109 | 0.0045 | 0.298 | 0.00083 |
| Si | 0.0227 | 0.272 | (0.0050) | 0.0596 | 0.0047 | 0.0393 | 0.0160 | 0.00094 |
| Mg | 0.0179 | 0.00083 | 0.00115 | 0.00047 | 0.0022 | (0.021) | - | 0.0060 |
| Mn | 0.00110 | 0.0293 | 0.0084 | 0.00298 | 0.092 | 0.295 | 0.0040 | (0.0004) |
| Cu | 0.154 | 0.174 | 0.057 | 0.310 | 0.0084 | 0.186 | 0.0216 | 0.00253 |
| As | 0.00049 | 0.00090 | (0.0043) | 0.00163 | - | - | 0.00400 | - |
| Sn | 0.00063 | 0.00484 | - | 0.00108 | 0.00257 | - | 0.00231 | - |
| Pb | 0.00063 | 0.00109 | 0.00248 | 0.0051 | - | 0.00167 | 0.00209 | 0.000253 |
| Ag | 0.0344 | 0.0152 | 0.00385 | 0.00037 | 0.00263 | - | 0.00102 | (0.0005) |
| Sb | 0.00063 | 0.00255 | 0.00119 | 0.0056 | - | - | - | - |
| Zn | 0.00054 | 0.00098 | (0.0012) | 0.00340 | 0.0087 | 0.0180 | - | (0.0005) |
| Ni + Co | 99.745 | 99.48 | - | - | - | - | - | - |

Set М48 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Cu | Fe | As | Pb | Bi | Mn | P | Sb | C | S |
| 481 | 70,73 | 26,49 | 1,51 | 0,0043 | [0,003] | [0,0004] | (0,90) | [0,002] | [0,0005] | [0,04] | [0,004] |
| 482 | 69,24 | 27,21 | 2,03 | 0,0074 | 0,0024 | 0,0019 | (1,33) | (0,0035) | (0,0013) | [0,1] | [0,008] |
| 483 | 67,24 | 28,54 | 2,43 | 0,0091 | 0,0038 | 0,0027 | (1,53) | (0,0057) | (0,0023) | [0,2] | [0,01] |
| 484 | 65,54 | 29,14 | 3,00 | 0,014 | 0,0073 | 0,0053 | (1,77) | (0,0087) | (0,0054) | [0,3] | [0,01] |
| 485 | 64,75 | 29,64 | 3,17 | 0,018 | 0,011 | 0,0078 | (1,96) | (0,011) | (0,0069) | [0,3] | [0,01] |

Set М61 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co | Pb | Mn | Fe | Al | Si | Cu | Mg |
| 611 | 1,53 | 0,0021 | 2,86 | 0,24 | 1,21 | 0,48 | [0,56] | [0,020] |
| 612 | 1,33 | 0,0024 | 2,56 | 0,26 | 1,32 | 0,41 | [0,43] | [0,015] |
| 613 | 0,83 | 0,0032 | 2,00 | 0,36 | 1,96 | 1,28 | [0,24] | [0,015] |
| 614 | 0,50 | 0,0040 | 1,50 | 0,59 | 2,40 | 1,46 | [0,16] | [0,015] |
| 615 | 0,22 | 0,0057 | 0,95 | 0,88 | 3,05 | 1,80 | [0,10] | [0,005] |

Set М62 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Fe | Cu | Si | Pb | Mg | Sb | P | Co |
| 621 | 5,5 | 0,28 | 0,12 | [0,25] | 0,0061 | 0,076 | (0,0040) | [0,0085] | [0,065] |
| 622 | 5,2 | 0,42 | 0,22 | [0,29] | 0,0043 | 0,095 | (0,0027) | [0,010] | [0,060] |
| 623 | 4,8 | 0,74 | 0,33 | 0,42 | 0,0029 | 0,050 | (0,0025) | [0,012] | [0,053] |
| 624 | 3,7 | 0,98 | 0,52 | 0,56 | 0,0021 | 0,13 | (0,0014) | [0,023] | [0,053] |
| 625 | 3,0 | 1,26 | 0,85 | 0,89 | 0,0016 | 0,21 | (0,0012) | [0,038] | [0,058] |

Set М115 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cr | Co | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Bi | Al | Ti | Sb | P | As | Pb |
| 1151 | 8,3 | 1,35 | 0,48 | 0,54 | 0,050 | 0,38 | 0,35 | 0,0040 | 0,068 | [0,006] | (0,0011) | [0,005] | <0,001 | [0,002] |
| 1152 | 8,74 | 1,22 | 0,42 | 0,45 | 0,078 | 0,31 | 0,29 | 0,0030 | 0,045 | 0,016 | (0,0022) | [0,005] | <0,001 | [0,003] |
| 1153 | 9,21 | 0,98 | 0,35 | 0,38 | 0,063 | 0,28 | 0,23 | 0,0022 | 0,037 | 0,030 | (0,0032) | [0,005] | <0,001 | [0,003] |
| 1154 | 10,6 | 0,25 | 0,12 | 0,23 | 0,13 | 0,11 | 0,17 | [0,002] | 0,26 | 0,16 | (0,0060) | <0,001 | <0,001 | [0,003] |
| 1155 | 9,7 | 0,61 | 0,27 | 0,43 | 0,053 | 0,55 | 0,39 | 0,0075 | [0,02] | 0,032 | (0,0019) | [0,002] | <0,001 | [0,005] |

Set М149 (Rods Ø 7-8 mm, L = 125 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Fe | Mn | Si | Mg | Sn | Bi | Zn | Pb | Sb | Al | Co | P | As | Cd | Ni |
| 1491 | 0,057 | 0,14 | 0,048 | 0,070 | 0,070 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0036 | 0,0020 | 0,0016 | 0,0085 | 0,027 | (0,0009) | (0,00065) | <0,001 | rem. |
| 1492 | [0,074] | [0,035] | 0,0046 | 0,22 | [0,0041] | 0,0047 | 0,0087 | 0,0061 | 0,0059 | 0,0045 | 0,038 | 0,023 | (0,0050) | (0,0016) | <0,001 | rem. |
| 1493 | 0,17 | 0,044 | 0,0069 | 0,17 | 0,015 | 0,0038 | 0,0063 | 0,0086 | 0,0041 | 0,0035 | 0,018 | 0,052 | (0,0029) | (0,0020) | <0,001 | rem. |
| 1494 | 0,11 | 0,033 | 0,0096 | 0,13 | 0,024 | 0,0026 | 0,0047 | 0,0074 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0050 | 0,040 | (0,0021) | (0,0016) | <0,001 | rem. |
| 1495 | 0,075 | 0,080 | 0,020 | 0,092 | 0,049 | 0,0015 | 0,0030 | 0,0054 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0048 | 0,034 | (0,0013) | (0,0009) | <0,001 | rem. |

Set М163 (Rods Ø 7-8 mm, L = 125 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Fe | Mn | Si | Mg | Sn | Bi | Zn | Pb | Sb | P | Cd | As |
| 1631 | 0,063 | [0,043] | 0,0100 | 0,034 | [0,034] | 0,0044 | 0,0019 | 0,0039 | [0,003] | (0,0041) | (0,00073) | <0,001 | <0,001 |
| 1632 | 0,087 | 0,074 | 0,058 | 0,046 | 0,089 | 0,0017 | 0,0030 | 0,0051 | 0,0038 | (0,0025) | (0,0013) | <0,001 | <0,001 |
| 1633 | 0,113 | 0,149 | 0,110 | 0,12 | [0,048] | 0,0027 | 0,0024 | 0,0073 | 0,0044 | (0,0021) | (0,0020) | <0,001 | <0,001 |
| 1634 | 0,20 | 0,264 | 0,087 | 0,22 | 0,052 | 0,00080 | 0,0010 | 0,010 | 0,0052 | (0,0019) | (0,0030) | <0,001 | <0,001 |
| 1635 | 0,52 | 0,48 | 0,095 | 0,50 | 0,029 | [0,0006] | 0,0007 | 0,017 | 0,0070 | <0,001 | (0,0052) | <0,001 | <0,001 |

TIN ALLOYS

Set VSO1 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSO1-1 | VSO1-2 | VSO1-3 | VSO1-4 | VSO1-5 | VSO1-6 | VSO1-7 |
| Al | 0.0009 | 0.0011 | (0.006) | (0.0001) | 0.0065 | 0.00011 | 0.0007 |
| Bi | 0.0022 | 0.0040 | 0.0093 | - | 0.0208 | 0.070 | 0.0010 |
| Fe | 0.0013 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0055 | 0.0103 | 0.031 | 0.0006 |
| Cu | 0.0020 | 0.0038 | 0.0281 | 0.0117 | (0.02) | 0.040 | 0.0010 |
| As | 0.0010 | 0.0019 | 0.0022 | - | 0.0099 | 0.0200 | 0.0042 |
| Pb | 0.0052 | 0.0103 | 0.0200 | 0.099 | 0.050 | 0.305 | 0.0011 |
| S | 0.0010 | 0.0011 | (0.004) | - | 0.0034 | 0.0092 | - |
| Sb | 0.0027 | 0.0056 | 0.0117 | 0.0376 | 0.029 | 0.072 | 0.0008 |
| Zn | 0.0010 | 0.0018 | 0.0007 | (0.0056) | 0.0099 | - | 0.0038 |

LEAD ALLOYS

Set VSS2 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSS2-1 | VSS2-2 | VSS2-3 | VSS2-4 | VSS2-5 | VSS2-6 | VSS2-7 | VSS2-8 | VSS2-9 |
| Al | - | - | - | 0.0020 | 0.00011 | - | 0.00049 | - | - |
| Bi | 0.0185 | 0.0055 | 0.157 | 0.0332 | 0.0046 | 0.0182 | 0.0067 | 0.0141 | 0.0675 |
| Au | 0.0012 | - | 0.0032 | 0.00014 | 0.00048 | - | - | - | - |
| Cd | 0.0216 | 0.00007 | 0.00048 | 0.0037 | 0.0099 | - | 0.00138 | 0.0487 | 0.00123 |
| Ca | 0.0132 | 0.00010 | - | 0.0010 | 0.0005 | (0.014) | 0.00013 | (0.0001) | 0.0101 |
| Mg | 0.00056 | 0.00009 | - | 0.0015 | 0.00010 | 0.0130 | 0.0159 | 0.0010 | 0.0065 |
| Cu | 0.0012 | 0.00016 | (0.077) | 0.0049 | 0.00010 | 0.00042 | 0.0201 | 0.00033 | 0.0344 |
| As | - | 0.0050 | 0.015 | 0.00029 | (0.0006) | 0.00043 | - | - | - |
| Na | 0.0109 | - | - | 0.0019 | 0.00010 | 0.00100 | 0.0033 | - | 0.00066 |
| Ni | 0.0025 | 0.0016 | - | - | 0.0014 | 0.0006 | - | - | 0.00026 |
| Sn | 0.0017 | - | 0.00030 | 0.0093 | - | 0.00012 | 0.0048 | 0.100 | 0.0297 |
| Se | - | 0.0064 | (0.014) | - | 0.0015 | 0.00025 | (0.0003) | - | 0.00014 |
| Ag | 0.0023 | 0.00151 | 0.0031 | 0.0041 | 0.00101 | 0.0023 | 0.00040 | 0.0019 | 0.0049 |
| Sb | 0.00030 | - | 0.0087 | 0.0063 | 0.0030 | (0.00024) | 0.0274 | 0.236 | 0.0005 |
| Te | - | 0.0130 | 0.0273 | (0.0002) | 0.0030 | - | - | 0.00040 | 0.00030 |
| Zn | 0.00056 | - | - | 0.0034 | 0.00020 | 0.0062 | 0.062 | 0.0356 | - |

MAGNESIUM ALLOYS

Set 10 (CRM 423-73 – 429-73), Rod Ø8mm

| CRM | Cu | Mn | Al | Fe | Si | Ni | Zn | Zr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | - | - | - | - | - | - | 3.37 | 0.79 |
| 102 | - | - | - | - | - | - | 6.01 | 0.54 |
| 103 | - | - | - | - | - | - | 5.71 | 0.26 |
| 104 | 0.001 | 0.074 | 0.15 | 0.026 | 0.0032 | 0.013 | 5.05 | - |
| 105 | 0.068 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.069 | 0.0048 | 6.28 | - |
| 106 | 0.065 | 0.11 | 0.10 | 0.031 | 0.004 | 0.0078 | 5.37 | - |
| 107 | 0.062 | 0.09 | 0.062 | 0.017 | 0.012 | 0.038 | 5.23 | - |

Set 15 (CRM 423-73 – 429-73), Rod Ø8mm

| CRM | Cu | Mn | Al | Zn | Fe | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 0.084 | 0.19 | 4.07 | 0.74 | - | - |
| 152 | 0.024 | 0.11 | 5.36 | 0.20 | 0.024 | 0.035 |
| 153 | 0.14 | 0.56 | 3.45 | 1.20 | 0.016 | 0.20 |
| 154 | 0.051 | 0.75 | 3.04 | 1.82 | 0.011 | 0.084 |

Set 29 (RM 291-80 – 297-80), Rod Ø8mm

| RM | Zn | Zr | La | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | - | - | - | 2.47 |
| 292 | 2.89 | (0.45) | 0.74 | 1.50 |
| 293 | 2.51 | (0.92) | 0.65 | 1.89 |
| 294 | 3.53 | (0.39) | 1.03 | 0.97 |
| 295 | 4.01 | (0.12) | 1.24 | 0.52 |
| 296 | 2.35 | (0.71) | 0.81 | 1.97 |
| 297 | - | - | 1.54 | - |

Set 32 (RM 1212-77 – 1217-77), Rod Ø8mm or Ø40mm (without 324 and 325 units)

| RM | Al | Mn | Zn | Cd | Ce | Li | Cu | Si | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | 6.45 | 0.16 | 0.70 | 7.09 | 0.024 | 4.65 | 0.012 | ~0.019 | ~0.00082 |
| 322 | 4.06 | 0.12 | 1.26 | 5.03 | 0.15 | 8.00 | - | ~0.066 | ~0.00063 |
| 323 | 3.09 | 0.055 | 2.88 | 2.48 | 0.19 | 10.21 | 0.0012 | - | ~0.0013 |
| 324 | 5.05 | 0.10 | 1.94 | 3.27 | 0.10 | 6.84 | 0.015 | ~0.019 | ~0.00080 |
| 325 | 3.62 | 0.051 | 0.71 | 2.41 | 0.043 | 7.94 | 0.15 | ~0.16 | ~0.0051 |

Set 38 (CRM 5062-89 – 5066-89), Rod Ø8mm or Ø40mm

| CRM | Cu | Mn | Al | Ce | Zn | Si | Ni | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 | 0.0107 | 2.11 | 0.012 | 0.11 | 0.19 | 0.0082 | 0.0033 | 0.0017 |
| 382 | 0.0080 | 2.03 | 0.020 | 0.40 | 0.11 | 0.011 | 0.0049 | 0.0042 |
| 383 | 0.030 | 1.10 | 0.058 | 0.29 | 0.046 | 0.041 | 0.021 | 0.017 |
| 384 | 0.079 | 0.74 | 0.12 | 0.25 | 0.40 | 0.072 | 0.0087 | 0.0045 |
| 385 | - | 1.81 | 0.025 | 0.41 | 0.098 | 0.020 | 0.0056 | 0.0064 |

TITANIUM ALLOYS

Set 28 (CRM 1792-80 – 1795-80), Rod Ø16mm or Ø30mm

| CRM | Al | Mo | Zr | Cr | Fe | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 | 7.83 | 4.07 | 0.20 | 0.78 | 0.19 | 0.14 |
| 282 | 6.67 | 2.55 | 0.28 | 1.37 | 0.47 | 0.37 |
| 283 | 6.59 | 2.91 | 0.52 | - | 0.26 | 0.25 |
| 284 | 6.46 | 3.41 | 1.36 | - | 0.20 | 0.22 |

Set 31 (CRM 2882-84 – 2885-84), Rod Ø16mm or Ø30mm

| CRM | Al | Mo | V | Fe | Si | Zr | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | 3.09 | 4.46 | 3.56 | 0.24 | 0.078 | 0.12 | 0.087 |
| 313 | 3.90 | 2.90 | 1.55 | 0.34 | 0.14 | 0.29 | 0.10 |
| 314 | 5.30 | - | 3.92 | ~0.12 | 0.10 | 0.31 | 0.13 |
| 315 | 7.49 | 1.78 | 0.91 | 0.41 | 0.21 | 0.043 | 0.042 |

Set 33 (CRM 3047-84 – 3050-84), Rod Ø30mm

| CRM | Al | Mo | V | Cr | Fe | Si | Zr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331 | 3.20 | 5.31 | 2.07 | 1.72 | 1.59 | 0.17 | 0.43 |
| 332 | 4.35 | 3.81 | 3.64 | 1.10 | 0.57 | 0.096 | 0.24 |
| 333 | 5.24 | 2.18 | 4.39 | 0.72 | 1.14 | 0.071 | 0.19 |
| 334 | 6.28 | 1.19 | 5.36 | 0.41 | 0.35 | 0.046 | 0.039 |

Set 34 (CRM 3301-85 – 3304-85), Rod Ø30mm

| CRM | Al | Sn | Zr | Fe | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341 | 4.14 | 3.48 | 0.17 | 0.37 | 0.034 |
| 342 | 5.02 | 2.33 | 0.21 | 0.28 | 0.049 |
| 343 | 5.67 | 1.95 | 0.29 | 0.16 | 0.12 |
| 344 | 6.59 | 0.86 | 0.44 | 0.097 | 0.12 |

Set 35 (CRM 3652-87 – 3655-87), Rod Ø30mm

| CRM | Al | Mo | V | Zr | Fe | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351 | 4.30 | 2.67 | 0.64 | 3.28 | 0.40 | 0.037 |
| 352 | 4.97 | 1.41 | 1.10 | 2.03 | 0.23 | 0.074 |
| 353 | 6.31 | 0.76 | 1.61 | 1.41 | 0.16 | 0.13 |
| 354 | 7.73 | - | 3.21 | 1.09 | 0.093 | 0.22 |

SILVER

Set VCH2 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VCH2-1 | VCH2-2 | VCH2-3 | VCH2-4 | VCH2-5 | VCH2-6 | VCH2-7 |
| Al | 0.000049 | 0.00040 | 0.00052 | 0.00199 | 0.00158 | 0.0041 | 0.00088 |
| As | 0.000050 | 0.00054 | 0.000261 | 0.0100 | 0.00233 | 0.00153 | 0.00155 |
| Au | 0.000084 | 0.00043 | 0.00089 | 0.00236 | 0.0185 | 0.00593 | 0.00123 |
| Bi | 0.000054 | 0.000270 | 0.00065 | 0.00200 | 0.00557 | 0.00136 | 0.00125 |
| Cd | 0.000080 | 0.000286 | 0.00062 | 0.00226 | 0.0074 | 0.00142 | 0.00118 |
| Co | (≤0.00002) | - | (≤0.00002) | 0.00241 | 0.00017 | - | - |
| Cr | 0.000044 | 0.00094 | 0.000200 | 0.00061 | 0.00236 | 0.0042 | 0.00184 |
| Cu | 0.000203 | 0.00044 | 0.0165 | 0.00227 | 0.0071 | 0.0835 | 0.00119 |
| Fe | 0.000150 | 0.00019 | 0.00028 | 0.00021 | 0.00139 | 0.00158 | 0.00039 |
| Mg | 0.000076 | 0.00037 | (0.00001) | 0.00196 | 0.00338 | 0.00059 | 0.00106 |
| Mn | 0.000093 | 0.00055 | 0.00045 | 0.00282 | 0.00555 | 0.0146 | 0.00140 |
| Ni | 0.000106 | 0.00071 | 0.000186 | 0.00199 | 0.00272 | 0.0048 | 0.00078 |
| Pb | 0.000053 | 0.00042 | 0.00072 | 0.00264 | 0.0097 | 0.0343 | 0.00156 |
| Pd | 0.00029 | 0.00073 | 0.000073 | 0.00239 | 0.0068 | 0.0177 | 0.00104 |
| Pt | (0.00004) | 0.00028 | 0.00065 | 0.00226 | - | - | 0.00084 |
| Rh | 0.000136 | 0.00035 | 0.00027 | 0.00157 | - | - | 0.00042 |
| Sb | 0.000050 | 0.00044 | 0.00106 | 0.00189 | 0.00433 | 0.0124 | 0.00146 |
| Se | 0.000095 | 0.000348 | 0.000220 | 0.00281 | 0.0079 | 0.00136 | 0.00066 |
| Si | 0.000106 | 0.00038 | 0.00065 | 0.00127 | 0.0038 | 0.0092 | 0.00071 |
| Sn | (≤0.00004) | 0.00037 | 0.00106 | 0.00297 | 0.0073 | 0.0245 | 0.00205 |
| Te | 0.000340 | 0.00074 | 0.00042 | 0.0102 | 0.00277 | 0.00164 | 0.00133 |
| Ti | 0.00028 | - | 0.00077 | - | 0.00228 | - | 0.00098 |
| Zn | 0.000184 | 0.00071 | 0.00102 | 0.00282 | 0.00871 | 0.00511 | 0.00131 |