ОЛОВО

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

государственные стандартные образцы состава олова марок О1пч, О1, О2 (комплект VSO1). (Цилиндры Ø 452мм и h = 2510мм, стержни Ø 81мм и h = 60-80мм)

| № п/п | Элемент | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSO1-1 | VSO1-2 | VSO1-3 | VSO1-4 | VSO1-5 | VSO1-6 | VSO1-7 |
| 1 | Алюминий | 0,0009 | 0,0011 | - | - | 0,0065 | 0,00011 | 0,0007 |
| 2 | Висмут | 0,0022 | 0,0040 | 0,0093 | - | 0,0208 | 0,070 | 0,0010 |
| 3 | Железо | 0,0013 | 0,0021 | 0,0024 | 0,0055 | 0,0103 | 0,031 | 0,0006 |
| 4 | Медь | 0,0020 | 0,0038 | 0,0281 | 0,0117 | - | 0,040 | 0,0010 |
| 5 | Мышьяк | 0,0010 | 0,0019 | 0,0022 | - | 0,0099 | 0,0200 | 0,0042 |
| 6 | Свинец | 0,0052 | 0,0103 | 0,0200 | 0,099 | 0,050 | 0,305 | 0,0011 |
| 7 | Сера | 0,0010 | 0,0011 | - | - | 0,0034 | 0,0092 | - |
| 8 | Сурьма | 0,0027 | 0,0056 | 0,0117 | 0,0376 | 0,029 | 0,072 | 0,0008 |
| 9 | Цинк | 0,0010 | 0,0018 | 0,0007 | - | 0,0099 | - | 0,0038 |